ГОСТ 21444–201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы  и  порядок  проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации.    Основные  положения»  и  ГОСТ  1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 157 «Древесная масса, бумага, картон и изделия из них»

2  ВНЕСЕН  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3  ПРИНЯТ Евразийским  советом по стандартизации, метрологии и сертификации  ( протокол от                     г. №            )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыгызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21444–75

5 Соблюдение требований и правил, установленных в настоящем стандарте в, 8.3, обеспечивает выполнение требований и правил, указанных  в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

ГОСТ 21444–201

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных)  стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет  на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные  стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARTIZATION,  METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

| М Е Ж Г О С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 21444- 201 |
| --- | --- |

БУМАГА МЕЛОВАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

201

ГОСТ 21444–201

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок  проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»)

2  ВНЕСЕН  Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии

3  ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации ( протокол от ____________ 20___г. №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыгызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от              201 г. №                Межгосударственный стандарт  ГОСТ                             введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5  Соблюдение требований и правил, установленных в настоящем стандарте в 8.3, обеспечивает выполнение требований и правил, указанных в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

6   ВЗАМЕН  ГОСТ 21444–75

ГОСТ 21444–201

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется   в ежегодном информационном указателе  «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Стандартинформ, 201…

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

- Область применения ….……………………………………………………

- Нормативные ссылки………………… ……………………………………

- Классификация, марки и размеры

- Технические требования ……………………………………….

- Маркировка …………………………………………………..

- Упаковка ……………………………………………………………………

- Правила приемки……………………………………………….

- Требования безопасности…………………………………………….

- Требования безопасности окружающей среды

- Методы испытаний…………………………………………………….

- Транспортирование и хранение………………………………………….

- Гарантии изготовителя…………………………………………………

- Утилизация…………………………………………………………………..

Библиография……………………………………………………………….

ГОСТ 21444–201

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    СТ А Н Д А Р Т

________________________________________________________________

БУМАГА МЕЛОВАННАЯ

Технические условия

Рaper Coating

Specifications

_________________________________________________________________

Дата введения - …

1 Область применения

Настоящий стандарт  распространяется на бумагу чистоцеллюлозную двухстороннего двукратного мелования, предназначенную для печатания высокохудожественных многокрасочных иллюстрационных и иллюстрационно-текстовых изданий способом листовой офсетной печати.

Настоящий стандарт устанавливает требования к бумаге мелованной, изготовляемой как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки   на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие  требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-    взрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования к рабочим местам

ГОСТ 12.2.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных  ресурсов. Основные положения

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 1641–75 Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и  хранение

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические.  Технические условия

ГОСТ 8874-80 Бумага. Методы определения прозрачности и непрозрачности

ГОСТ 13199-88 Полуфабрикаты волокнистые, бумага  и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м2

ГОСТ 13523-78  Полуфабрикаты волокнистые, бумага  и картон. Метод кондиционирования образцов

ГОСТ 13525.5-68 Бумага и картон. Метод определения содержания внутрирулонных дефектов

ГОСТ 13525.19–91 (ИСО 287− 85)  Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу

ГОСТ 19088-89 Бумага и картон. Термины и определения дефектов

ГОСТ 21102-97 Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа

ГОСТ 27015-86  Бумага и картон. Методы определения толщины, плотности и удельного объема

ГОСТ 30113-94 (ИСО 2470-77) Бумага и картон. Метод определения белизны

ГОСТ 30115-95(ИСО 8791-1-86) Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы с применением пропускания воздуха)

ГОСТ 30436-96 (ИСО 1924-2-85) Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 2. Метод растяжения с постоянной скоростью

ГОСТ Р ИСО 11475-2010 Бумага и картон. Метод определения белизны по CIE.D65/10 осветитель (дневной свет)

ГОСТ 17586– 80  Бумага. Термины и определения

ГОСТ 14192–96   Маркировка грузов

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требова-ния *

ГОСТ 32546– 2013 (ИСО 186:2002)  Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества

П р и м е ч а н и е  −  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов   в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю  «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом  следует руководствоваться  заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, принимается в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация, марки и размеры

3.1 В зависимости от назначения и показателей  качества бумагу мелованную  изготовляют следующих марок, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Марка бумаги мелованной | Характеристика марки бумаги мелованной | Назначение бумаги мелованной (рекомендуемое) |
| --- | --- | --- |
| Омела «ММ» | Бумага мелованная матовая с двухсторонним двукратным покрытием | Для печатания высокохудожественных многокрасочных иллюстрационных и иллюстрационно-текстовых изданий |
| Омела «МГ» | Бумага мелованная глянцевая с двухсторонним двукратным покрытием | Для печатания высокохудожественных многокрасочных иллюстрационных и иллюстрационно-текстовых изданий |

3.2  Бумага должна изготовляться в рулонах и листах

3.3 Примеры условных обозначений Бумаги мелованной Омела «ММ» массой бумаги площадью 1м2 105 г, рулонной. Бумага Омела «ММ» 105 Р СТО 05711131-025-2013 то же для листовой бумаги Бумага Омела «ММ» 105 Л-ООВ СТО 05711131-025-2013.

3.4  Диаметр и ширина рулонов устанавливаются по согласованию с потребителем.

3.5  Предельные отклонения  по размерам  не должны  превышать норм, указанных в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Размер | Предельное отклонение, мм |
| --- | --- |
| Ширина рулона | ± 2 |
| Диаметр рулона | ± 20 |
| Диаметр гильзы | ± 1 |
| Косина листа (длина листа до 1 м) | ± 0,5 |
| Косина листа (длина листа более 1 м), % | ± 0,5 |

3.6 Предельные отклонения  между листами в пачке не должны превышать ± 0,05 % отрезанной длины.

4  Технические требования

Бумага мелованная должна изготовляться в соответствии с требованиями  настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

4.1 Показатели качества бумаги марки Омела «ММ» должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3, марки Омела «МГ» - в таблице 4.

4.2 Бумага должна изготовляться с поверхностной обработкой.

4.3 В листовой бумаге не допускаются складки, морщины, полосы, разрывы кромок, пятна, дырчатость.

4.4 Обрез кромок листовой и рулонной бумаги должен быть ровным и чистым.

4.5 Плотность намотки рулонной бумаги должна быть равномерной по всей ширине рулона.

4.6 Структура, поверхность  и рулоны не должны иметь дефектов по ГОСТ 19088.

4.7 Допускаются малозаметные морщины, залощенность, пятна, полосы, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, если показатель этих дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает 1,0%.

4.8 Концы бумажного полотна в местах обрывов должны быть прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных слоев. Ширина места склейки должна быть не менее 10 мм. Место склейки должно быть отмечено цветными сигналами, видимыми с торца рулона.

4.9 Число склеек в рулоне не должно превышать одной.

4.10 Торец рулона бумаги должен быть ровным.

4.11 В рулоне не допускается склеивание слоев бумаги.

4.12 Конец полотна бумаги должен быть закреплен на поверхности рулона.

4.13 По согласованию с потребителем допускается:

- изготовлять бумагу с другими предельными отклонениями показателей качества и внутрирулонных дефектов;

- устанавливать дополнительные требования к качеству бумаги.

ГОСТ 21444–201

Технические характеристики бумаги  мелованной марки Омела «ММ»

Таблица 3

| Наименование показателя | Норма | Допустимые пределы | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нижний | верхний |  |
| 1 Масса бумаги площадью 1 м2, г/ | 105 115 130 140 150 170 | 101 111 126 136 145 165 | 109 119 134 143 155 173 | По ГОСТ 13199 |
| 2 Толщина, мкм , для массы бумаги площадью 1м2, г 105 115 130 140 150 170 | 88 99 116 126 136 162 | 83 95 111 121 130 154 | 94 104 120 131 144 170 | По ГОСТ 27015 ( ИСО 534-2005) |
| 3 Глянец по TAPPI 75º, по каждой стороне, % | 30 | 23 | 39 | [8] ИСО 8254-1 инструкция к прибору |
| 4 Белизна с ООВ, %, для массы бумаги площадью 1м2, г 105-150 170 | 103,0 103,0 | 101,0 101,0 | 104,5 105,0 | По ГОСТ 30113 |
| ГОСТ 21444–201 Окончание таблицы 3 |
| Наименование показателя | Норма | Допустимые пределы | Метод испытания |
|  |  | нижний | верхний |  |
| 5 Белизна по CIE | 130 | 126 | 132 | По ГОСТ Р ИСО 11475 |
| 6 Шероховатость по Паркеру, по каждой стороне, мкм, для массы бумаги площадью 1м2, г 105-150 170 | 1,8 2,0 | 1,3 1,4 | 2,3 2,7 | [9] ИСО 8791-4 По ГОСТ 30115 |
| 7 Прочность при растяжении, в MD, кН/м , для массы бумаги площадью 1м2, г 105 115 130 140 150 170 | 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 | 5,3 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 |  | По ГОСТ 30436 |
| ГОСТ 21444–201 Окончание таблицы 3 |
| Наименование показателя | Норма | Допустимые пределы | Метод испытания |
|  |  | нижний | верхний |  |
| Прочность при растяжении, в СD, кН/м , для массы бумаги площадью 1м2, г 105 115 130 140 150 170 | 2,3 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 | 1,8 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 |  | По ГОСТ 30436 |
| 8 Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию, м/с, | 2,5 | 2,2 |  | ГОСТ 24356 |
| 9 Непрозрачность,% для массы бумаги площадью 1м2, 105 115 130 140 150 170 | 90 93 94 95 96 96 | 89 91 93 94 95 95,5 |  | ГОСТ 8874 |
| 10 Влажность, % | 5,0 | 3,8 | 6,0 | По ГОСТ 13525.19 |

ГОСТ 21444–201

Технические характеристики бумаги  мелованной марки Омела «МГ»

Таблица 4

| Наименование показателя | Норма | Допустимые пределы | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нижний | верхний |  |
| 1 Масса бумаги площадью 1 м2, г/ | 105 115 130 140 150 170 | 101 111 126 136 145 165 | 107 117 132 143 153 173 | По ГОСТ 13199 |
| 2 Толщина, мкм , для массы бумаги площадью 1м2, г 105 115 130 140 150 170 | 78 88 102 114 124 150 | 73 85 98 108 116 143 | 85 97 110 120 134 157 | По ГОСТ 27015 ( ИСО 534-2005) |
| 3 Глянец по TAPPI 75º, по каждой стороне, % | 68 | 63 | 80 | [8] ИСО 8254-1 инструкция к прибору |
| 4 Белизна с ООВ, %, для массы бумаги площадью 1м2, г 105-150 170 | 99,0 100,0 | 97,0 | 101,5 102,0 | По ГОСТ 30113 |
| ГОСТ 21444–201 Окончание таблицы 4 |
| Наименование показателя | Норма | Допустимые пределы | Метод испытания |
|  |  | нижний | верхний |  |
| 5 Белизна по CIE 105-150 170 | 120,0 121,0 | 117,5 | 123,5 124,0 | По ГОСТ Р ИСО 11475 |
| 6 Шероховатость по Паркеру, по каждой стороне, мкм, для массы бумаги площадью 1м2, г 105-150 170 | 1,0 1,0 |  | 1,30 1,32 | [9] ИСО 8791-4 По ГОСТ 30115 |
| 7 Прочность при растяжении, в MD, кН/м , для массы бумаги площадью 1м2, г 105 115 130 140 150 170 | 6,0 6,5 7,0 6,7 6,5 6,5 | 5,2 5,5 6,0 6,0 6,0 5,7 |  | По ГОСТ 30436 |
| ГОСТ 21444–201 Окончание таблицы 4 |
| Наименование показателя | Норма | Допустимые пределы | Метод испытания |
|  |  | нижний | верхний |  |
| Прочность при растяжении, в СD, кН/м , для массы бумаги площадью 1м2, г 105 115 130 140 150 170 | 2,3 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 | 17 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 |  | По ГОСТ 30436 |
| 8 Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию, м/с, | 2,5 | 2,2 |  | ГОСТ 24356 |
| 9 Непрозрачность,% для массы бумаги площадью 1м2, 105 115 130 140 150 170 | 90 93 94 95 96 96,5 | 88 91 93 94 95 95,5 |  | ГОСТ 8874 |
| 10 Влажность, % | 5,0 | 3,8 | 6,0 | По ГОСТ 13525.19 |

ГОСТ 21444-

5. Маркировка.

5.1 На пробку гильзы неупакованного рулона наклеивают самоклеящийся ярлык, содержащий следующие данные:

- штрих-код;

- номер рулона;

- номер заказа;

- масса бумаги площадью 1м2;

- формат рулона.

5.2  Номер рулона состоит из восьми цифр. Первая цифра номера рулона  обозначает номер БДМ, вторая – год выпуска, с третьей по шестую – номер тамбура с начала года, седьмая – номер съема в тамбуре, восьмая – номер рулона в съеме.

5.3  На внешнюю упаковку рулонов наклеивают ярлык с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Крюками не брать», «Беречь от влаги», предупредительной надписи «Не бросать» и маркировкой, характеризующей упакованную продукцию. Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование получателя;

- наименование и адрес предприятия – изготовителя или его товарный знак;

- марку, массу бумаги площадью 1 м2;

- количество квадратных метров/погонные метры (нетто);

- формат рулона;

- диаметр рулона;

- номер рулона;

- массу брутто и нетто;

- внешний диаметр рулона;

- дату выработки;

ГОСТ 21444-

- номер заказа;

- штрих-код;

- информацию о сертификации (при наличии);

- стрелку, указывающую направление размотки;

- номер заказа покупателя и его наименование;

- номер технического заказа.

5.4 Упаковка пачек бумаги в листах должна быть художественно оформлена, отпечатана типографским способом. На каждую пачку наклеивается этикетка, содержащая следующую информацию:

- наименование изделия;

- формат бумаги, мм;

- количество листов;

- массу бумаги площадью 1 м2,г;

- информацию о сертификации (при наличии у изготовителя подтверждающей документации);

- дату производства бумаги и код, содержащий информацию о дате, времени производства, упаковочной линии, номере тамбура;

- SG – машинное направление бумаги расположено вдоль короткой стороны листа;

- LG – машинное направление бумаги вдоль длинной стороны листа.

5.5  Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. Каждый упакованный поддон имеет две транспортные этикетки, расположенные с разных боковых сторон.

5.6 Транспортная этикетка содержит следующую информацию:

- наименование предприятия – изготовителя, его товарный знак и адрес сайта;

- наименование продукции и логотип;

- формат бумаги;

- массу бумаги площадью 1 м2, г

ГОСТ 21444-

- массу брутто;

- массу нетто;

- количество листов на поддоне;

- количество листов в пачке;

- количество листов между разделительными информационными ярлыками, в случае упаковки без пачек;

- количество пачек на поддоне;

- дату изготовления;

- штрих-код;

- номер поддона;

- обозначение настоящих технических условий;

- информацию о сертификации (при наличии у изготовителя подтверждающей информации);

- манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Крюками не брать» и предупредительная надпись «Не бросать».

6. Упаковка

6.1 Бумага листовая должна упаковываться в пачки и складываться на поддон одной марки и одного размера. Пачки комплектуют от 100 до 500 листов, по согласованию с потребителем.

6.2 Каждая пачка бумаги должна заворачиваться в упаковочную крафт-бумагу с полимерным покрытием толщиной 104±2 мкм, массой бумаги площадью 1 м2 90 – 120 (±2) г, массой полимерного покрытия площадью 1 м2 12 (±2) г, по действующему нормативному документу.

6.3 Концы упаковочной бумаги должны быть загнуты на торцах пачки и заклеены клеем, обеспечивающим прочную склейку упаковочной бумаги. Склейка листов мелованной бумаги не допускается.

6.4 По согласованию с потребителем возможно складирование листов бумаги на покрытый полиэтиленом поддон с разделение ярлыком,

либо самоклеящейся лентой, по утвержденной нормативно-

ГОСТ 21444-

технической документации, через каждые 10, 20, 30, 40, 50, или более листов.

6.5 Пачки бумаги, либо листы укладывают на деревянный поддон по ГОСТ 26381 или другому действующему нормативному документу. Размещение на поддоне проводят по утвержденной схеме, обеспечивающей сохранность продукции.

6.6 Верхний ярус листов или пачек на поддоне должен накрываться крышкой. Крышки должны изготовляться по чертежам, утвержденным в установленном порядке. По согласованию с потребителем крышки изготавливают из прессованной волокнистой плиты  или другого материала, обеспечивающего сохранность продукции.

6.7 Ребра поддонов с готовой продукцией должны быть защищены уголками по всей высоте продукции. Материал уголка: прессованный картон, пластик, прессованная бумажная масса. Ширина полки от 40 до 60 мм, толщина полки уголка от 4 до 7 мм. Защитные уголки крепятся между собой резиновым жгутом либо другим способом, обеспечивающим сохранность продукции.

6.8 Поддон должен быть обернут с верхней и боковых сторон полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или другому действующему нормативному документу.

6.9 Высота поддона с продукцией не должна превышать 950 мм и быть не меньше 850 мм, если иное не предусмотрено заказом.

6.10 Размеры поддона и верхней крышки должны быть больше размеров упаковываемой бумаги на 15 мм по длине и ширине.

6.11 Упаковка бумаги рулонной должна производиться по ГОСТ 1641, (раздел 2) со следующими дополнениями.

6.12  Намотка бумаги в рулоны должна производиться на бумажные гильзы по действующей нормативной  документации, при условии сохранения показателей качества настоящих технических условий.

ГОСТ 21444-

6.13 Рулоны бумаги упаковывают в 2-4 слоя упаковочной крафт-бумаги с полимерным покрытием по действующему нормативному документу массой бумаги площадью 1 м2 120-200 г. На торцы упаковываемого рулона укладывается круг из той же упаковочной бумаги.

6.14 Ширина кромки бумаги, загибаемой на торце рулона, должна быть не менее 100 мм, аккуратно и плотно прижата. На загнутые торцы рулона должно быть наклеено по одному кругу той же упаковочной бумаги.

6.15 После упаковки на правый круг и на боковую поверхность рулона приклеивается этикетка (п. 5.3).

7. Правила приемки

7.1 Определение партии  и объем выборки по ГОСТ 132546

7.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

7.3 Отбор проб и подготовка образцов к контролю по ГОСТ 132546.

8. Требования безопасности

8.1 Бумага, изготовленная согласно утвержденному технологическому регламенту, нетоксична. Применяемое сырье в соответствии с      ГОСТ 12.1.007 относится к  IV классу опасности и токсического действия на организм человека не оказывает.

8.2 Санитарно-эпидемиологическая оценка бумаги производится в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», по требованию потребителя.

8.3  Бумага по гигиеническим показателям должна соответствовать требованиям [3].

8.4 Общие требования безопасности по ГОСТ 12.0.001, требования к оборудованию по ГОСТ 12.2.061, требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002, [6].

8.5 При производстве и применении бумаги должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасность по ГОСТ 12.1.010.

8.6  Уровень шума по ГОСТ 12.1.003, вибрации по ГОСТ 12.1.012.

8.7  Контроль воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, [1]. По методикам, утвержденным органами Государственного санитарного надзора. ПДК бумажной пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать – 6 мг/3.

8.8  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с [3]. ПДК (максимально разовая) твердых частиц в атмосферном воздухе населенных пунктов не должно превышать – 0,5 мг/м3 .

8.9  Оборудование, коммуникации и емкости должны быть заземлены от статического электричества согласно ГОСТ 12.1.018.

8.10  Работы должны проводиться в помещениях, оборудованных при точно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями        ГОСТ 12.4.021.

8.11  Помещения должны быть освещены согласно строительным нормам и правилам   [5].

8.12  Производственные и лабораторные помещения должны быть обеспечены подводкой питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм [4].

8.13  Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011 и действующими нормами.

8.14 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002.

9. Требования охраны окружающей среды

9.1 Бумага является пожароопасной, самовоспламеняющейся (температура самовоспламенения  2320 С).

9.2 Бумага не образует вредных соединений в воздушной среде и сточных водах.

9.3 В процессе производства бумаги должен быть предусмотрен весь необходимый комплекс природоохранных мероприятий в соответствии с ГОСТ 17.0.0.01.

9.4 Выбросы в атмосферу не должны превышать норм предельно допустимых норм выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

9.5 Бумаг по истечении гарантийного срока хранения при несоответствии показателей качества может использоваться в качестве вторичного сырья.

9.6 После очистных сооружений уловленные волокна в виде осадка направляются на иловые карты предприятия. Отходы, неиспользуемые в других отраслях промышленности как сырье, вывозятся для утилизации в места, согласованные с Федеральной службой по природопользованию.

9.7 Характеристика сточных вод должна соответствовать нормам, установленным органами Государственного надзора.

10. Методы испытаний

10.1 Отбор проб и подготовка образцов бумаги к испытаниям – по ГОСТ 132546.

10.2 Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и испытания проводят по  ГОСТ 13523 при относительной влажности воздуха (50±2)% и температуре (23±1) 0С. Кондиционирование образцов пред испытанием – не менее 2 ч.

10.3 При определении шероховатости по Паркеру применяют прижимной механизм, обеспечивающий давление прижима упругого диска 980±30 кПа.

10.4 Обрез кромок листов бумаги определяют на приборе EYE COM 3100 при 42-кратном увеличении методом сравнения вида среза кромки с образцом «Edge cutting standards for 42 magnification». Требуемый класс резки от 1 до 3 в поперечном и продольном направлении.

10.5 Размеры рулонов бумаги определяют по ГОСТ 21102. Диаметр рулона измеряют металлической  рулеткой по ГОСТ 7502 таким образом, чтобы нулевая отметка рулетки совпадала с кромкой рулона, а измерительная шкала проходила через центр рулона.

10.6 Определение стойкости поверхности бумаги к выщипыванию по ГОСТ 24356-80.

10.7 Частоту обреза кромок, плотность намотки по ширине рулона, неровность торца определяют органолептически (визуально).

10.8 Ширину склеек и расстояние до места склейки измеряют линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.

11   Транспортирование и хранение

  - Транспортирование и хранение бумаги  - по ГОСТ 1641

  - Бумага должна храниться в крытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

  - Сбрасывание рулонов в складах и при транспортировании не допускается

12   Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие бумаги требованиям настоящих технических условий транспортирования и хранения

. 12.2 Гарантийный срок хранения бумаги 1 год

13  Утилизация

Бумага мелованная подлежит утилизации как вторичное сырьё – бумажная  макулатура.

ГОСТ 21444–201

Библиография

| [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 [2] Гигиенические нормы ГН 2.2.5.1313-03 [3] Гигиенические нормы ГН 2.1.6.1338-03 [4] Строительные нормы и правила СанПин 2.1.4.1074-2001 [5] Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 [6] Санитарные правила СП 2.2.2.1327-2003 [7] Международный стандарт ИСО 8254-1:2009 [8] Международный стандарт ИСО 8791-4:2007 | О безопасности упаковки (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769) Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Естественное и искусственное освещение Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту Бумага и картон. Определение зеркального блеска. Часть 1. Блеск под углом 75 град. Со скользящим пучком, метод ТАППИ Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (Методы пропускания воздуха). Часть4. Метод испытаний печатной поверхности |
| --- | --- |

18

19